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RELATÓRIO PARCIAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
EDITAIS PIC&DTI, PIPES E PIBIC-EM Nº 01/2023 (CICLO 2023-2024)
	Título do Projeto de Pesquisa do Orientador: Avaliação do efeito da adição de diferentes aditivos nas propriedades mecânicas, térmicas e morfológicas de biomateriais obtidos a partir de alginato de sódio.

	Orientador: Aline Fernandes de Oliveira

	Bolsista/Estudante IC: Angélica de Souza Duarte

	Modalidade de Bolsa: PROIP

	Vigência das atividades de IC como bolsista neste edital: 

Data de Início: 01/09/2023
Data Fim: “em execução”


	Resumo dos principais tópicos desenvolvidos:
Leitura de artigos e trabalhos relacionados com produção de biofilmes de alginato de sódio e microalgas;

Produção de biofilmes, consistindo em 25ml de água destilada em um béquer com porcentagem de 0,125g de microalga e em outro béquer 25ml de água destilada com porcentagem de 1g de alginato de sódio, com um total de 12 béqueres. Após 6 horas em agitadores magnéticos, misturou-se os dois volumes, totalizando 6 béqueres, e permaneceram pelo período de 24 horas em agitador magnético. Ao fim do tempo, os matérias foram depositados em placas petri e levado a estufa por mais 24 horas;
Analise de reticulação com diferentes concentrações (1%, 2% e 5 %) e pelos determinados tempos (30 minutos, 60 minutos, 3 horas, 6 horas e 24 horas)
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