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O objetivo do presente estudo foi a determinação da qualidade energética da falha do pinhão. Os locais de coleta da falha do pinhão foram os municípios de São José do Cerrito, Painel e Lages, localizados na região serrana sul do Estado de Santa Catarina. Os ensaios foram conduzidos nos Laboratórios de Tecnologia da Madeira do Centro de Ciências Agroveterinárias, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e no laboratório de Química e Energia da Madeira do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade do Planalto Catarinense, ambos situados no município de Lages/SC, no período de junho de 2012 a abril de 2013. Foram determinadas as propriedades de: teor de umidade na base úmida, de acordo com a norma NBR 14929, poder calorífico superior segundo DIN 51900, e análise imediata segundo ASTM 1762. O teor de umidade foi de 61%; o poder calorífico superior de 4200 kcal/kg; a porcentagem de carbono fixo foi de 73%, carbono fixo de 22% e teor de cinzas de 4%. O teor de umidade é alto; o poder calorífico superior e a composição química imediata compatível com as propriedades da madeira utilizada para a geração de energia.
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