Determinação da qualidade energética das falhas de pinhão na região de Lages

Martha Andreia Brand, Gabriel Allegretti3, Rodolfo Cardoso Jacinto, Alexsandro Bayestorff da Cunha, Polliana D’Angelo Rios4.

Palavras-chave: falha de pinhão, energia de biomassa, Araucaria angustifolia.

O objetivo do presente estudo foi a determinação da qualidade energética da falha do pinhão. Os locais de coleta da falha do pinhão foram os municípios de São José do Cerrito, Painel e Lages, localizados na região serrana sul do Estado de Santa Catarina. Os ensaios foram conduzidos nos Laboratórios de Tecnologia da Madeira do Centro de Ciências Agroveterinárias, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e no laboratório de Química e Energia da Madeira do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade do Planalto Catarinense, ambos situados no município de Lages/SC, no período de junho de 2012 a abril de 2013. Foram determinadas as propriedades de: teor de umidade na base úmida, de acordo com a norma NBR 14929, poder calorífico superior segundo DIN 51900, e análise imediata segundo ASTM 1762. O teor de umidade foi de 61%; o poder calorífico superior de 4200 kcal/kg; a porcentagem de carbono fixo foi de 73%, carbono fixo de 22% e teor de cinzas de 4%. O teor de umidade é alto; o poder calorífico superior e a composição química imediata compatível com as propriedades da madeira utilizada para a geração de energia.

Trabalho pertencente ao projeto de pesquisa “Utilização de resíduos da cadeia produtiva do pinhão para geração de energia”.

Orientadora, Professora do Departamento de Engenharia Florestal, CAV - UDESC – a2mab@cav.udesc.br..

Acadêmico, Curso de Engenharia Florestal, CAV - UDESC, bolsista de iniciação científica PIVIC/UDESC.

Professor do Departamento de Engenharia Florestal, CAV - UDESC.