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Análise química da grimpa de Araucaria angustifolia e a sua viabilidade para a produção de painéis aglomerados
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Palavras-chave: Acícula, Pinheiro do Paraná, Eucaliptus sp.
A grimpa é o nome popular dado à acícula proveniente da Araucaria angustifolia e pode ser estudada como alternativa para produção de painéis aglomerados. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi a análise química da grimpa de Araucaria angustifolia e a sua viabilidade para a produção de painéis aglomerados em associação com a madeira de Eucalyptus sp. Os objetivos específicos foram: i) analisar quimicamente a grimpa quanto ao teor de extrativos totais, teor de solubilidade em hidróxido de sódio, teor de cinzas e teor de lignina. ii) Realizar testes mecânicos nos painéis produzidos com grimpa e eucalipto. As grimpas foram coletadas próximo ao Município de Lages, SC. Para análise química a grimpa foi triturada em moinho martelo e classificada em peneira de malha 40/60 mesh. As análises foram realizadas de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Para a produção de painéis aglomerados foram utilizados tratamentos com grimpa (1) e eucalipto (2) nas proporções: 100% (1); 100%(2); 25%(1):75%(2); 50%(1):50%(2); 75%(1):25%(2) com 4 repetições por tratamento. A resina utilizada foi uréia-formaldeído, com temperatura de prensagem de 160°C e pressão de 40 Kgf/cm².  Para avaliação das propriedades mecânicas dos painéis serão realizados testes de ligação interna, flexão estática (MOE E MOR) e arrancamento de parafuso. Para análise química foram encontrados teores médios de 25% para extrativos totais, 30,1% para o teor de solubilidade em hidróxido de sódio, 5,1% para o teor de cinzas e de 47,4% para o teor de lignina. Os testes mecânicos dos painéis ainda estão sendo realizados.
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