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Caracterização física de painéis aglomerados de grimpa de Araucaria angustifolia.

Polliana D’ Angelo Rios
, Marcos Vinicius Mazzo
, Alexsandro Bayestorff da Cunha
, Ângela Maria
Stüpp
, Marlon H Borba5.
Palavras-chave: Acícula, Pinheiro do Paraná, Eucaliptus grandis.
A grimpa é o nome popular dado à acícula seca proveniente da Araucaria angustifolia e pode ser estudada como matéria prima alternativa para produção de painéis aglomerados. O trabalho teve como objetivo a caracterização física de painéis de grimpa de Araucaria angustifolia em associação com a madeira de Eucalyptus grandis. Os objetivos específicos foram: i) Determinar a densidade dos painéis; ii) Avaliar a absorção dos painéis em  água por 2 e 24 horas; iii) Avaliar o inchamento em espessura dos painéis em  água por 2 e 24 horas. Para a produção de painéis aglomerados foram utilizados tratamentos com grimpa (1) e eucalipto (2) nas proporções: 100% (1);  75%(1):25%(2); 50%(1):50%(2); 25%(1):75%(2); e 100%(2); com 4 repetições por tratamento. A grimpa e a madeira de eucalipto foram triturados em moinho martelo e classificados em peneiras de malha pré-estabelecidas. Os testes fisicos  foram realizados de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. A resina utilizada foi uréia-formaldeído, com temperatura de prensagem de 160°C e pressão de 40 Kgf/cm². De acordo com os resultados obtidos, a  densidade dos painéis não teve variação entre os tratamentos, apresentando valor médio de 0,69 g/cm³. Para absorção em água  em 2 e 24 horas o tratamento com 25% grimpa obteve o melhor desempenho, com média de 4,19%, e 17,02%, respectivamente. O tratamento com 100% grimpa para os mesmos testes mostram um menor desempenho, com média de 10,07% e de 39,98%, respectivamente. A avaliação para inchamento em espessura com 2 horas apresentou média de 5,06% e para  24 horas média de 16,61%. Os resultados apresentaram-se satisfatórios, indicando viabilidade técnica da grimpa para a produção de painéis.
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